KD-P 泵送剂

KD-P（PA）具有增强、缓凝、低引气、早强增强等特点，可防止混凝土拌合物在泵送管路中离析或阻塞，改善其泵送性能，提高混凝土抗压、抗折、抗渗、耐久性等性能。本剂无毒不燃，不含氯盐、对钢筋无锈蚀作用，对各种水泥均有良好适应性，适用于高层建筑、桥梁、隧道、水坝等工程所用的泵送混凝土及商品混凝土。

- 匀质性指标

- 根据产品的性能指标和用户的要求，符合国家、行业及企业标准。

- 主要技术性能

- 1、本剂对水泥具有高分散性，可使低塑性混凝土流态化，在保持水灰比相同的条件下，可使混凝土坍落度由50-70mm增大至160-220mm。30分钟后坍落度保留值不低于120 mm，60分钟后不低于100 mm。

- 2、本剂可有效地提高混凝土的抗受压泛水能力，防止管道阻塞。

- 3、本剂配制的流态混凝土，坍落度损失小，早期稍缓凝，抗压强度7天、28天可提高10%以上。

- 4、在适量的掺量范围内，减少率12-20%。

- 三、适用范围

- 1、本品对各种水泥均有良好适应性。

- 2、本品适用于高层建筑、桥梁、隧道、水坝等工程所用的泵送混凝土及商品混凝土。

- 四、使用方法及注意事项

- 1、本剂掺量为胶凝材料用量的1.5—3%，用户随气温、材料、施工条件、运输

- 时间等调节掺量，并做必要的砼试配试验。

- 2、本剂可直接与搅拌一起投入，如略滞后于拌合水1-2分钟加入，或拌合物初

- 拌好后一段时间再加入作二次搅拌则效果更好。

- 3、本剂贮存期为12个月，超期经检验合格后仍可使用。

- 4、较长时间不用需密封存放、防止暴晒，以防水份蒸发干涸而影响掺量比。

- 注：本产品介绍的技术资料是以科学为依据，现提供的资料适用于一般情况，不保证产品在特殊条件下的适用性、精确度及可靠性。在实际应用中，为使用户在施工中获得优质混凝土，本公司可提供技术咨询与技术服务，并可以指派技术人员进行现场服务，但不负监督责任。

- 安全说明

- 1.如果接触到眼睛或皮肤 ,  将会引起刺激。

- 2.急救。

- A）接触到皮肤、衣服、鞋子等，用水冲洗干净即可。

- B）若不慎溅入眼睛、鼻子、嘴巴、伤口等敏感部位，应马上用水冲洗干净，若还有不适者

- 应立即寻求医疗帮助。

- C）万一吞服，喝大量的水，呕吐出来，然后寻求医疗帮助。