KD-F 防水剂

KD—F防水剂是一种复合型多功能刚性自防水的外加剂。它具有减水、增强、缓凝、抗渗能力强、可泵性能好等综合性能，可改善混凝土和易性，减少用水量，减少切断混凝土中毛细孔或其空隙、增加其密实性及强度，延缓凝结时间，减低水泥水化热，减少温度应力引起的温差裂缝。本剂不含氯离子，对钢筋无锈蚀，无毒、不燃。符合JC474—2008混凝土防水剂国家颁布标准。

- 匀质性指标

- 根据产品的性能指标和用户的要求，符合国家、行业及企业标准。

- 主要技术性能

- 1、掺本剂后可减少用水量12—20%，3天、7天抗压强度提高30—50%，28天提高20%作右。

- 2、掺用本剂可提高混凝土抗渗性能2倍以上，显著提高混凝土耐久性。

- 3、在保持水灰比不变条件下，可使混凝土坍落度提高100mm以上，改善和易性，提高可泵性。

- 三、适用范围

- 本剂适用于刚性屋面、地下室、冷库、隧道、水池、卫生间等各种混凝土结构自防水工程，同时可作为各类工程的表层防渗防漏防潮。

- 使用方法及注意事项

- 1、本剂掺量为水泥用量的2.5—3.5%，常用量为3.0% 。可通过试配确定最佳掺量。

- 2、可直接掺入水中或随水泥、砂、石、水同时投入，搅拌均匀出料。若采用滞水法掺入效果更好。

- 3、掺本剂的混凝土养护时间不少于14天。

- 4、应密封存放于干燥阴凉通风处， 本剂贮存期为12个月。

- 注：本产品介绍的技术资料是以科学为依据，现提供的资料适用于一般情况，不保证产品在特殊条件下的适用性、精确度及可靠性。在实际应用中，为使用户在施工中获得优质混凝土，本公司可提供技术咨询与技术服务，并可以指派技术人员进行现场服务，但不负监督责任。

- 安全说明

- 1.如果接触到眼睛或皮肤 ,  将会引起刺激。

- 2.急救。

- A）接触到皮肤、衣服、鞋子等，用水冲洗干净即可。

- B）若不慎溅入眼睛、鼻子、嘴巴、伤口等敏感部位，应马上用水冲洗干净，若还有不适者

- 应立即寻求医疗帮助。

- C）万一吞服，喝大量的水，呕吐出来，然后寻求医疗帮助。