KD-JB超保坍型高性能减水剂

KD-JB超保坍型高性能减水剂属于绿色环保型新一代聚羧酸醚类聚合物，它独特的分子结构是专门为了生产有长时间或特殊条件下的保坍要求的混凝土而设计的，由于在分子结构设计中引进了特殊官能团，有效控制聚合物分子在强碱环境下的吸附强度和速度，通过缓释作用逐渐释放减水率。

一、匀质性指标

根据产品的性能指标和用户的要求，符合国家、行业及企业标准。

- 主要技术性能

- 可用于坍落度保持有较高要求的工程中，或在商品混凝土所使用的原材料较差时，与普通聚羧酸高性能减水剂配合使用改善外加剂的保坍性能，并且不会影响混凝土的凝结时间。KD-JB的另一个特性是用其配制的混凝土更为柔软，混凝土不易板结，和易性更好，不因缓释而影响其早强性能，是一款真正高性能的保坍型高性能减水剂。

- 适用范围

- 1、适用高速铁路、客运专线、工业与民用建筑、道路、桥梁、港口码头、机场等工程建设的预制和现浇混凝土、钢筋混凝土及预应力混凝土。

- 2、适用于商品混凝土的日常保坍要求，用于特殊工程时，如低初始坍落度的长时间保坍（2小时以上），或者要求大流动的混凝土的工作性超常时间保坍（3小时以上无损失）。

- 四、使用方法及注意事项

- 1、本产品与普通聚羧酸高性能减水剂配合使用，根据混凝土的保坍要求，经试验确定本产品的复配比例，用于改善一般混凝土的保坍其掺量为聚羧酸有效固含的15-25%，对于低坍落度的保坍和超长保坍，用量稍高，为满足工程要求并优化掺量，应使用工地上的原材料，经试验确定复配比例。

- 2、本产品不得与萘磺酸系减水剂复配，当与其它外加剂产品（如缓凝剂、阻锈剂等）同时使用时，应预先进行混凝土相容性试验，更换外加剂时应清洗储罐。

- 3、混凝土终凝后应立即开始覆盖和保湿养护。

- 五、包装、储存

- 1、本品为液体，宜用塑料桶包装，也可采用罐车装运。

- 2、在原装时，避免阳光直晒，且在+5～+35℃环境中存放，保质期为12个月。

- 注：本产品介绍的技术资料以科学为依据，现提供的资料适用于一般情况，不保证产品在特殊条件下的适用性，精确度及可靠性。在实际应用中，为使用户在施工中获得优质的混凝土，本公司可提供技术咨询与技术服务，并可指派技术人员进行现场服务，但不负监督责任。

- 安全说明

- 1.如果接触到眼睛或皮肤 ,  将会引起刺激。

- 2.急救

- A）接触到皮肤、衣服、鞋子等，用水冲洗干净即可。

- B）若不慎溅入眼睛、鼻子、嘴巴、伤口等敏感部位，应马上用水冲洗干净，若还有不适者

- 应立即寻求医疗帮助。

- C）万一吞服，喝大量的水，呕吐出来，然后寻求医疗帮助。