KD-YJ压浆料

- 产品特性

压浆料是一种专用于后张法预应力管(孔)压浆施工的产品由多种优质水泥基材料和高性能外加剂优化配制而成，具有优异的流动性，浆体稳定，充盈度好，凝结时间可调，无收缩、微膨胀，强度高，不含对钢筋有害物质等特点。

二、适用范围

1、各种铁路、公路后张法预应力桥梁孔道压浆。

2、大型预应力结构孔道压浆。

3、各种砼结构接头处止漏灌浆。

4、帷幕灌浆，锚固灌浆，空隙填补或修复等

三、使用方法及注意事项

1、水料比为0.26~0.28，可根据灌浆部位不同进行调整。

2、搅拌：首先在搅拌机中加入实际拌合水的80%-90%，开动搅拌机，均匀加入全部压浆料，边加入边搅拌。全部粉料加入完毕，然后快速搅拌3min，加入剩下的10%-20%的拌合水，继续搅拌2min。

3、压浆料自搅拌至压入孔道的延续时间，视气温情况而定，一般在30~1h范围内。

4、压浆料在使用前和压注过程中应连续搅拌，以维持浆体的均匀性和流动性。

5、压浆时应使用活塞式压力泵或真空泵，压力需大于0.7MPa。

6、压浆时浆体温度应保持在5℃-30℃之间，否则应采取措施满足条件。

7.产品执行标准《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011.

注意事项

1、搅拌机转速不低于1000r/min。

2、因延迟使用所致的流动度降低的水泥浆，不得通过加水来增加其流动度。

3、施工时，在高温条件下，应选择温度较低的时间，如夜间施工;在低温条件下，应按冬季施工标准进行。

四、包装和贮存

1、双层复合袋包装，净重50公斤/袋，保质期为6个月，超期使用应经试验验证后合格方可使用。

2、应避免阳光直接照射，注意防潮及包装破损，要放在托板上离地贮存于干燥通风的室内。

五、技术服务

本产品介绍的技术资料以科学为依据，现提供的资料适用于一般情况，不保证产品在特殊条件下的适用性，精确度及可靠性。在实际应用中，为使用户在施工中获得优质的产品，本公司可提供技术咨询与技术服务，并可指派技术人员进行现场服务，但不负监督责任。

六、安全说明

接触皮肤用肥皂水清洗，接触到眼睛或粘膜，立即用干净的温水冲洗并及时看医生。

广西科达新材料集团有限公司

地址：广西南宁市良庆经济开发区亮岭二街9号

电话：0771-4018692

传真：0771-4017298

邮编：530221