KD-ZX  防腐阻锈剂

钢筋锈蚀影响建筑物耐久性与安全性，引起钢筋混凝土结构物的破坏已经成为世界性问题,造成钢筋锈蚀的主要原因是氯盐，氯盐一方面来自混凝土原材料，如拌和水、海砂、盐雾及氯盐(或含氯盐)外加剂等；另一方面来自使用环境，氯离子能透过混凝土到达钢筋表面，破坏钢筋表面氧化物钝化膜，当钢筋遇到氯化钠离子或硫酸根离子侵蚀的时候，钢筋就会迅速锈蚀并老化，就会不规则断裂，混凝土也同时开裂，影响了本身的强度和整个建筑物的质量。

一、产品特性

1、本品是复合型防腐阻锈剂，因此它的保护膜厚达100-1000&Aring，阻锈能力超强。

2、该阻锈剂分子具有正、负电荷，因此可与钢筋的阴、阳两极同时进行反应，在钢筋的阴、阳两极同时形成保护膜。

3、本品不改变湿混凝土的各种属性，如反应温度、固化速度、坍落度等。

4、本品不影响干混凝土的各种属性，如强度、呼吸性、可渗透性、pH值、气孔含量等。

5、本品与所有水泥类型的混凝土、大多数外加剂兼容，不会因添加量的差异而加剧钢筋锈蚀。

6、本品不影响混凝土对钢筋的握裹力，不会导致预应力状态下氢脆现象的发生，导致钢筋或钢索突然断裂的严重后果，与阻锈的目的反道而驰。

二、适用范围

1、处海洋环境：海港码头、道路、桥梁、护栏、地下管道、预埋金属件等钢筋混凝土建筑物及构筑物。

2、使用海砂或其他含氯材料作骨料的钢筋混凝土，以及采用低碱水泥配制的钢筋混凝土，必须使用阻锈剂。

3、冬季采用除冰、除雪的钢筋混凝土桥、涵，钢筋混凝土路面及护栏等设施。

4、用于已遭受腐蚀的钢筋混凝土结构的修复与加固。

三、使用方法及注意事项

1、掺量为胶凝材料用量的3～4%（按重量计，外掺）。

2、当与其它外加剂产品同时使用时，应预先进行混凝土相容性试验，更换外加剂时应清洗储罐。

3.养护：混凝土终凝后应立即开始覆盖和保湿养护。

4.参照GB/T31296-2014《混凝土防腐阻锈剂》、JGJ/T192-2009《钢筋阻锈剂应用技术规程》、JI/T537-2004《钢筋混凝土阻锈剂》、GB18588-2001《混凝土外加剂中释放氨限量》、JGJ/T193-2009《混凝土耐久性检验评定标准》有关规定施工。

四、包装和贮存

1、本品为液体，可用塑料桶及铁桶包装，也可采用罐车装运。

2、在原装时，避免阳光直晒，且在+5～+35℃环境中存放，保质期为12个月。

五、技术服务

本产品介绍的技术资料以科学为依据，现提供的资料适用于一般情况，不保证产品在特殊条件下的适用性，精确度及可靠性。在实际应用中，为使用户在施工中获得优质的混凝土，本公司可提供技术咨询与技术服务，并可指派技术人员进行现场服务，但不负监督责任。

六、安全说明

接触皮肤用肥皂水清洗，接触到眼睛或粘膜，立即用干净的温水冲洗并及时看医生。

广西科达新材料集团有限公司

地址：广西南宁市良庆经济开发区亮岭二街9号

电话：0771-4018692

传真：0771-4017298

邮编：530221